所属分类：温度传感器 | 所属品牌：TE Wire & Cable

TE Wire & Cable
热电偶电线产品概览

CEFIR ® 系列 – 陶瓷纤维     最高支持1320 ℃ / 2400 ℉
CEFIR® 系列热电偶电线适用于两种温度范围。陶瓷纤维乃编织于单根导线与护套
之上，它在整个温度延长范围内具有灵活性。
CEFIR ®2400 单次照射，最高支持1320℃ (2400℉)，持续照射，最高支持1200℃(2200℉)
CEFIR ®2200 单次照射，最高支持1200℃ (2200℉)，持续照射，最高支持1100℃ (2000℉)

Refrasil ® – 石英玻璃纤维     最高支持1100 ℃/ 2000 ℉
石英玻璃纤维编织于单根导线之上，并配备整条石英玻璃纤维。该构造专为
980℃ (1800℉)下采用持续极度高温而设计。饱和剂采用强绝缘或标准绝缘，阴
极处可自行配备或弃用示踪器。

Q-Glass 玻璃纤维     最高支持870℃ / 1600 ℉
植入高强度玻璃纤维可使单根导线成为绝缘体，或充当平整绞线（无护套），亦
可配备玻璃纤维制成的护套。该玻璃纤维专为高温下持续使用而设计，具备轧
制型Tuffbond 结构。

G-Glass 玻璃纤维     最高支持650℃ / 1200 ℉
植入通用玻璃纤维可使单根导线成为绝缘体，或充当平整绞线（无护套），亦
可配备玻璃纤维制成的护套。该玻璃纤维专为高温下持续使用而设计，具备轧
制型Tuffbond 结构。

聚酰亚胺胶带     最高支持260℃ / 500 ℉
聚酰亚胺胶带颜色多样，支持-240℃ (-400℉) 至260℃ (500℉) 范围内的持续运
行温度。耐摩擦性高，抗溶剂性强，不受温度极度或快速变化的影响。亦可提
供支持260℃ (500℉) 的PTFE 胶带。

屏蔽线对及300 V 整体屏蔽PVC     105℃ / 221℉
导线上的阻燃型PVC 绝缘体已铰入屏蔽线对中。线对应捆扎，并配有一个整体
屏蔽PVC 护套。构造采用UL指定PLTC，或应用ITC 规定300 V。可提供热电
偶补偿线或铜线，并出售整体屏蔽结构的非屏蔽线对。